_____________m² Spielfeld- und Laufbahnflächen nach DIN 18035 T 5

in folgendem Aufbau:

_____________m ² _____cm Filterschicht (nach Bedarf) gem. DIN 18035 herstellen.

Frostschutzkies 0-32 mm profilgerecht einbauen und mit geeigneter Walze statisch verdichten.

_____________m²  15 cm Tragschicht GELSENROT® 0-32 (Lava) profilgerecht

einbauen und mit geeigneter Walze statisch standfest verdichten.

_____________m ² 6 cm Dynamische Schicht GELSENROT® 0-15 (Lava) mit

Prüfzeugnis nach DIN 18035 T 5, frei Baustelle liefern und im

feuchten Zustand gleichmäßig und profilgerecht aufbringen und

verdichten. Durch ein Nivellement ist das nach DIN geforderte

Gefälle nachzuweisen.

_____________m² 5 cm Deckschicht GELSENROT, RAL-GZ 515/1 güteüberwacht,

mit Prüfzeugnis nach DIN 18035 T 5, frei Baustelle liefern und

im feuchten Zustand gleichmäßig und profilgerecht aufbringen,

verdichten (Mindestdicke im verdichteten Zustand 4 cm) und

wettkampffähig herrichten. Durch ein Nivellement ist das nach

DIN geforderte Gefälle nachzuweisen.

Alle Angaben zur Prüfung der Materialgleichwertigkeit sind durch

ein Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstituts zu belegen.

Die Abrechnung erfolgt per Lieferschein.

Hersteller:

GELSENROT Spezialbaustoffe GmbH

Engelbertstraße 16

45892 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 7 00 08-0

Telefax (0209) 7 00 08-99

info@gelsenrot.de

oder gleichwertig